| Применение: | HS-лак для 2-х слойной окраски |
| --- | --- |
| Свойства: | Высокое содержаниe сухого остатка (High Solid), высокая стойкость к погодным воздействиям, высокое качество лакового слоя, стойкость к пожелтению и твердость, быстрая сушка, хорошая полируемость и адгезионная прочность |
| Примечания: | Выбирать тип отвердителя и разбавителя в зависимости от температуры и размеров окрашиваемого объекта. Нанесение одним слоем (вертикальные поверхности) Соотношение смешивания 2 : 1 |

|  | Структура нанесения | RATIO-AQUA, RATIO-CLASSIC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значение VOC готовый к нанесению | > 420 г/л | Укрывистость: 260 м²/л при 1 мкм |
|  | Соотношение смешивания | 2 : 1 + 10 % 100 объемн.% 923-255 |  |
|  | Отвердитель | 50 объемн.% 929-93/-91/-94 |  |
|  | Разбавитель | 10 объемн.% 352-91/-50/-216 |  |
|  | Вязкость DIN 4 20°C | 18 - 20 сек. | Жизнеспособность при 20 °C 4 часа |
|  | Пистолет с верхним бачком Входное давление | HVLP-пистолет: 1,2-1,3 мм 2,0 – 3,0 бaра / 0,7 бара - давление внутри дюзы | Пистолет высокого давления: 1.2 -1.4 мм 2.0 бара |
|  | Количество слоев | 2 | Толщина слоя: 50 - 70 мкм |
|  | Время обдува при 20 °C | После каждого прохода 2 - 3 мин |
|  | Сушка: 20°C 60°C | 8 часов 30 мин |  |
|  | Инфракрасная сушка (коротковолновая) (средневолновая) | 8 мин 10 – 15 мин |  |