ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

И МАТЕРИАЛАМИ.

«new FANTACHROME»Srl. (Italy)

ОБОРУДОВАНИЕ (комплект)

- Тележка, каркас;

- 4 металлические емкости;

- Редуктор для подключения воздуха;

- Набор шлангов;

- Панель управления;

- 4 шт. Пуливизаторов;

- 2 манометра.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Грунт - Primer 11340T;

- Отвердитель для лака и грунта - Catalizzatore 11372,(прозрачный);

- Растворитель для грунта и лака  - Diluente 2485;

- Активатор грунта 2В - Attivatore (2B), (Белая канистра, Зеленая этикетка);

- Соль 2А/B, (Прозрачная, белая бутылочка 50мл/250 мл);

- Продукт (А 4) - Basic water (А 4), (Синяя канистра, Синяя этикетка);

- Продукт 4А/В - Basic water (4А/В), (Черная, белая бутылочка 250мл/1л);

- Продукт 5В - Basic water 5B, (Белая канистра, Желтая этикетка);

- Де-ионизированная вода (Прозрачная-белая канистра);

- Лак «хром» эффект - Clearcoat 11370 chrome effect; (фиолетовый)

- Лак колеруемый - Trasparente 11370, Clear lacquer;(прозрачный)

- Пигменты для Лака - Pigmento (oro, verde, nero, rosso, blu, bronzo, teracoto);

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА РЕАКТИВОВ

- Грунт:

Смешайте компоненты в соотношении 100:20:(15 )!!

Грунт 11340– 1000 ml;

Отвердитель для грунта 11372 – 200 ml;

Растворитель для грунта 2485 – 150 ml. (по желанию специалиста)!!

Грунт наносится обычным малярным краскопультом  с верхним бачком (рекомендуем использование дюзы 1.2)

- Продукт 4А:

Смешайте компоненты в соотношении 25:1

Продукт 4А – 250 ml;

Продукт 4А/B – 10 ml;

Смесь готова к работе сразу после приготовления.

Срок годности – 30 дней.

- Активатор 2В:

Смешайте компоненты в соотношении 100:1

Активатор 2В – 1000 ml;

Соль раствор 2А– 10 грамм;

Дать смеси настояться минимум 6 часов при температуре +20С. Цвет готового продукта должен быть прозрачный со золотистым, светло-желтым оттенком, возможно образование пенки.

Срок годности 24 часа, максиму 36 часов.

Просроченная смесь, становится мутного цвета. Использовать нельзя!

- Продукт 5В (восстановитель):

В готовом виде для использования.

Срок годности 6 месяцев после открытия канистры.

- Де-ионизированная вода:

Продукт готов к работе.

Срок годности 12 месяцев после открытия канистры.

ВНИМАНИЕ!!! При приготовлении реактивов всегда отмечайте дату приготовления смеси и открытия тары. Смесь с истекшим сроком годности больше не может использоваться, а также смешиваться с новой смесью!

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Надеть халат или комбинезон, резиновые перчатки во избежание ожогов кожи! (от одежды не отстирывается, на коже остаются пятна коричневого цвета (безболезненно), смываются в течении недели)

- Промыть емкости для реактивов Де-ионизированной водой;

- Наполнить емкости реактивами;

ВНИМАНИЕ!!! Всегда открывайте только ту емкость, которую собираетесь заправлять, во избежание смешивания компонентов из других емкостей(например: не чаянно плеснет востановитель в раствор серебра)! Закрывайте емкость сразу после заполнения!

- Присоединить пуливизаторы к емкостям шлангами соответствующих цветов:

| Пуливизатор | Шланг |
| --- | --- |
| - Для воздуха | Черный |
| - Для воды | Белый/прозрачный |
| - Для Активатора 2В | Зеленый |
| - Для Продукта 4А | Синий |
| - Для Продукта 5В | Желтый |

Пуливизаторы и шланги используются только для соответствующих им компонентов!

- Присоединить прозрачные шланги (идут от тройника) к емкостям для подачи воздуха.

ВНИМАНИЕ!!! В каждой емкости существуют цанги «вход» и «выход». Прозрачные шланги присоединяются на «вход» (без крана) - для подачи воздуха в емкости.

«Выход» цанга с краном, служит для подачи реактивов, к распылителям.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ «Вход» и «Выход»!!! Иначе все компоненты в системе перемешаются и будут больше не пригодны к применению в емкостях!!!

- Подключить компрессор и открыть входной кран, обеспечив подачу воздуха в емкостях, давление рабочее 3-4 бар (Манометр и регулятор находится на панели управления установки с левой стороны подписан «TANK GAN»);

- Давление воздуха в краскопультах  3-4 бар. Далее регулируете настройки на самих пистолетах.

- Открыть вентили на емкостях и приступайте к работе.

ВНИМАНИЕ!!! Очень важно, чтобы поступающий в систему воздух был высокого качества (Отфильтрован, без содержания масла, воды и других примесей).

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛИ

При подготовке деталей из любых видов материалов необходимо обращать внимание на следующее:

- Для покрытия хромом детали требуется идеальная ее подготовка:

Детали с грубыми дефектами следует покрывать грунтами-порозаполнителями, использующимися в малярных работах.

При подготовке поверхности рекомендуется использовать сухую шлифовку (желательно машинкой), что бы риска была однородной и равномерной, оптимальная риска на которую будет, наносится грунт фантахром  P800 и Р1200.

- Изделия из пластика и пластмасс перед нанесением грунта должны быть обезжирены, снята статика, если ровный без дефектов новый пластик можно сразу наносить грунт фантахрома, или «заматованы» наждачной бумагой Р1200-1500 с водой или обработаны «Скотч-брайт».

- Пористый материал (гипс, дерево, бетон, стекловолокно и т.д.) должен быть предварительно прогрунтован специальными грунтами для устранения пор и образования ровной однородной и гладкой поверхности.

- Не используйте для оклеивания детали  никакие впитывающие материалы (бумага, обычный скотч-лента и т.д., что может впитать или пропускать воду) Если все же есть необходимость использовать клейкую ленту – используйте только водостойкую, и урывочную пленку ПЭТ.

- Укрепляйте покрываемую деталь таким образом, чтобы избегать дальнейшего контакта рук с рабочей поверхностью детали после очистки, нанесения грунта и сушки.

РАЗДЕЛ 4. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА

Для нанесения грунта рекомендуется применять пуливизатор с диаметром сопла 1.2мм давление 2,2-2,5бар, (как рекомендует производитель пистолетов).  Подачу и факел на краскопульте, настраиваете под размер детали.

- Нанесите первый слой грунта. При этом поверхность может показаться слегка с шагренью, после нанесения второго слоя она растянется в глянец, при условии на несения однородных слоев. Если первый слой довольно наполненный дайте подольше выдержку минимум 10 мин.

- Подождите 5-10 минут.

- Нанесите второй слой грунта. (Не наносите слишком толстый слой, во избегания подтеков. Суть процесса грунтовки – получение адгезии и гладкого глянцевого-зеркального финишного слоя.

- Подождите еще 15 минут для того, чтобы растворитель грунта частично улетучился. Это снизит вероятность «закипания» грунта.

- Сушка. Сушите при температуре 55-60 градусов, на поверхности детали в течении 90-120 мин. Рекомендуем, контролируйте температуру детали при помощи инфракрасного термометра.

- Если, получили подтек на грунте, то попробуйте развернуть деталь что бы подтек растянулся, грунт очень текуч. Помните, грунт не шлифуем, дефекты и соринки убираются путем снятия грунта и нанесение нового.

ВНИМАНИЕ!!! Не окружающий воздух, а именно поверхность ДЕТАЛИ должна иметь температуру  55-60 градусов!!!

При перегреве детали может произойти отслоение или закипание грунта! При недостаточном нагреве возможны помутнения зеркального покрытия.

Сушка может быть естественной, оставить деталь на ночь в камере при комнатной температуре +20+25С время минимум  24ч.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ХРОМИРОВАНИЮ

- Нанесите Активатор (зеленый шланг). Удостоверьтесь, что Активатор полностью покрыл обрабатываемую поверхность. В процессе нанесения активатор сначала остается на поверхности детали в форме капель, а затем становится равномерной пленкой на поверхности, что говорит о том, что деталь достаточно активирована. Активатор следует распылять, лить на поверхность детали необходимости нет. Расход активатора на 1 м.кв около 150 мл.  Активатор наносить необходимо снизу вверх!

Места, не обработанные Активатором, не смогут быть в дальнейшем покрыты хромом, не произойдет реакции!!!!

- Смойте активатор через 30-60 секунд после нанесения на поверхность, обильно и тщательно!!! Промывая обильно деталь Де-ионизированной водой (прозрачный шланг), чтобы остановить реакцию активации. На плохо смытом активаторе не получится зеркала (проявится сразу же муть на серебре).

- Сразу же наносите Фантахром двойным пистолетом (синий и желтый шланг) до тех пор, пока деталь не приобретет зеркальный блеск без оттенка желтизны (снизу вверх наносится раствор на вертикальную деталь). Когда капли стекающего раствора станут чистого серебристого цвета нужно остановить процесс или ранее, когда будет достигнуто ровное зеркальное покрытие.

Убедитесь в том, что обе дюзы распыляют реактивы в РАВНЫХ пропорциях, и что реактивы тщательно перемешиваются в 2-3см от дюз ДО ПОПАДАНИЯ на поверхность детали. Помните чем больше подача (открыта на распылителях) тем больше расход материалов.

СОВЕТ: Перед работой приготовьте достаточное количество реактивов для избежания их внезапного окончания в процессе работы. Все стадии хромирования происходят довольно быстро, и вы будет ограничены во времени для того, чтобы развести новую смесь, в результате деталь окажется испорченной.

ВАЖНО!!! Хромировать большие детали необходимо сверху вниз, под наклоном, нельзя, что бы остатки раствора хрома оставались на детали в местах впадин - там появится помутнение.(раствор в углублениях нужно постоянно менять проходя вновь и вновь сежим раствором  из двойного краскопульта)

- Незамедлительно обильно смойте деталь Де-ионизированной водой для удаления остатков раствора Фантахрома.

- Удалите остатки воды, с поверхности детали используя обдувочный пистолет.

ВАЖНО!!! Необходимо НЕ ВЫСУШИТЬ воду на поверхности детали, А СОГНАТЬ ее!

Для этого необходимо держать пуливизатор не перпендикулярно к поверхности детали, а под углом 45 градусов, двигаясь от одного края детали к другому, сдувая жидкость с рабочей поверхности.

В случае высыхания воды на поверхности детали образуются разводы!

- Оставьте деталь досыхать в камере в течение минимум 20-30 мин. при температуре 25-30 градусов.

ВНИМАНИЕ!!! Хромировать детали необходимо ПООТДЕЛЬНОСТИ!!! В процессе работы реактивы, капли, брызги НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ на соседние детали (как уже отхромированные, так и ожидающие хромировки) во избежание точек от капель, разводов и проч. Производите хромирование детали в стороне от других деталей!!!

Указания:

- Будьте внимательны при выполнении вышеуказанных операций;

- Не смешивайте продукты и не меняйте порядок выполнения работ;

- Проверяйте содержимое емкостей перед началом выполнения работ;

РАЗДЕЛ 5. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Лаки (фиолетовый и прозрачный) смешиваются в пропорции 5:1

Лак  11370– 1000 ml.

Отвердитель для лака и грунта (Catalizzatore 11372) – 200 ml.

Для нанесения лаков рекомендуем использовать пуливизатор с диаметром сопла 1.2 мм.

Для получения ЗЕРКАЛЬНОГО эффекта ХРОМА используйте Лак Clearcoat 11370 chrome effect. (СИНЕ-фиолетового ЦВЕТА)

- Нанесите первый слой. Первый слой должен быть припылочным.

- Подождите 5-7 минут.

- Нанесите второй слой глянцевый.

- Сделайте выдержку 10 мин.

- Сушите при температуре 60С градусов 60-90 минут.

Для получения эффекта ЗОЛОТА или другого цвета используйте Прозрачный лак Trasparente 11370, Clear lacquer с добавленным в него пигментом «Золото» в соотношении 50:1 или другой оттенок  по таблице  (см. в конце)

- Нанесите первый слой;

- Подождите 5 минут;

- Нанесите второй слой. Выдержите 10 мин.

- Сушите при температуре 60 градусов 60-90 минут.

Для получения зеркального покрытия ДРУГИХ цветов используется Прозрачный лак Trasparente 11370, Clear lacquer с добавленными в него пигментами соответствующих цветов по таблице (см. в конце)

ВНИМАНИЕ!!! Лаки обладают преимущественно декоративными свойствами. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИЙ СОВЕТ!!!!

Совет: Для создания более прочного защитного слоя можно использовать лаки поверх оригинальных Фантахрома, лаки для авто малярных работ, проведя предварительно тест на совместимость и чистоты цвета используемого покрывного лака.

РАЗДЕЛ 6. Промывка ОБОРУДОВАНИЯ

- Закройте все вентили на емкостях.

- Отсоедините шланг с водой, и, приведя в действие пуливизатор, избавьтесь от остатков воды внутри шланга и пуливизатор, прибегая к помощи воздушного пистолета.

- Отсоедините шланг Активатора и, приведя в действие пуливизатор, избавьтесь от остатков Активатора внутри шланга.

- Присоедините шланг Активатора к емкости с водой, откройте вентиль емкости с водой, промыв содержимое шланга.

- Отсоедините шланг Активатора от емкости с водой, и, приведя в действие пуливизатор, избавьтесь от остатков воды внутри шланга продув воздухом его. (Избегайте глубокого засовывания носика продувочного пистолета в цанги)

- Повторите действия, указанные в Пункте 4-6 с остальными пуливизаторами.

- Просушите-продуйте все шланги, используя воздушный пистолет.

- Отключите подачу воздуха в установку.

- Стравите воздух из пустых емкостей, если в них остались реактивы для следующих работ (производитель не рекомендует) храните емкости с растворами, под давлением;

Процентное смешивание цветных колеров для прозрачного лака(только на объем лака!!!!!!!!!!

без отвердителя к лаку)

TRANSPARENT (TOP-COAT) 11370 (100 grams)

Представление о цвете у всех разное, настоятельно рекомендуем сделать тест на цветовой эффект. (От количества нанесенных слоев колеруемого лака, также цвет изменяется).

| № Упаковки | Наименование | Артикул | Доля % пигмента в лак |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concentrated TURQUOISE (бирюзовый) |  | 5% |
| 2 | Concentrated GREEN (зеленый) |  | 5% |
| 3 | Concentrated BLUE (синий) | AN07 | 8% |
| 4 | Concentrated RED (красный) | 119 | 5% |
| 5 | Concentrated ORANGE (оранжевый) | 50104M | 3% |
| 6 | Concentrated YELLOW (желтый) | 50114M | 5% |
| 7 | Concentrated GOLD (золотой) | AN13 | 0.5% |
| 8 | Concentrated BRONZE (бронзовый) | 50113M | 4% |
| 9 | Concentrated BLACK (черный) | 50105M | 3% |
| 10 | Concentrated COPPER (медный) |  | 7% |
| 11 | Concentrated VIOLET (фиолетовый) |  | 4% |